SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

UTRZYMANIE NAWIERZCHNI  BITUMICZNYCH NA DROGACH GMINNYCH I POWIATOWYCH
NA TERENIE GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA W ROKU 2013

w zakresie obejmującym

powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznych

w ramach następujących rodzajów robót:

| 1 | Wzmocnienie nawierzchni powierzchniowym utrwaleniem jednowarstwowo z użyciem emulsji i grysów twardych | PU |
| --- | --- | --- |

1.	Wstęp.

#### 1.1.	Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej /SST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pojedynczego  powierzchniowego  utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji  kationowej szybkorozpadowej 70% i grysów bazaltowych klasy I gat. I o uziarnieniu  5/8 mm, 6,3/12,8  lub  8/11 mm  na drogach gminnych i powiatowych o nawierzchniach bitumicznych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska.

#### 1.2.	Zakres stosowania SST.

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

#### 1.3.	Podstawowe określenia

1.3.1.Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie  .

Pojedyncze  powierzchniowe utrwalenie jest to jednokrotne rozłożenie  emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych kl. I gat. I oraz ich przywałowanie.

1.3.2.Asfaltowa emulsja kationowa .

Asfaltowa emulsja kationowa jest to lepiszcze bitumiczne w postaci zawiesiny  rozproszonego  asfaltu w wodzie, otrzymana z zastosowaniem emulgatora kationowego odpowiadająca WT EmA-1999.

1.3.3.Grys - kruszywo uzyskane w procesie przeróbki skały litej; łamane  granulowane o wielkości ziaren od 2 do 31,5 mm

#### 1.4.	Przepisy źródłowe i związane.

Uwzględnione zostały obowiązujące normy, wytyczne i świadectwa dopuszczenia do stosowania materiałów w budownictwie drogowym wyszczególnione w odpowiednich punktach SST .

#### 1.5.	Ogólne wymagania dotyczące jakości robót .

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za  jakość  zastosowanych materiałów i wykonanych robót, ich zgodności z wymaganiami  postawionymi w niniejszej SST.

### 2.	Materiały

#### 2.1.	Kruszywo

2.1.1.Wymagania.

Do  pojedynczego powierzchniowego utrwalenia należy stosować grysy bazaltowe klasy I gat. I o wąskich frakcjach uziarnienia . Powinny one odpowiadać  wymaganiom normy PN-B-11112;1996 oraz posiadać orzeczenie laboratoryjne wydane przez Laboratorium Drogowe w Bydgoszczy – Gospodarstwo Pomocnicze Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych . Grysy  używane do powierzchniowego utrwalenia nawierzchni powinny być czyste i suche.

W  związku  z  tym  nie  powinno być składowane na poboczach, lecz dowożone bezpośrednio środkiem transportu i wbudowane.

#### 2.2.	Lepiszcza.

2.2.1.	Asfaltowa emulsja kationowa szybkorozpadowa o  zawartości 70% asfaltu,  musi posiadać świadectwo wydane przez Instytut  Badawczy  Dróg  i Mostów o dopuszczeniu do stosowania na drogach, odpowiadająca WT EmA-1999.

##### 3.	Sprzęt .

Wykonawca  powinien  dysponować  następującym sprawnym technicznie sprzętem:

- skrapiarką mechaniczną  z komputerowo stertowanym dozowaniem lepiszcza,

- rozsypywacz  grysów,

lub

- kombajn do powierzchniowych utrwaleń nawierzchni z elektronicznym dozowaniem

lepiszcza,

- walec drogowy ogumiony,

- odkurzacz do usuwania luźnych ziaren kruszywa.

### 4.   Transport .

### 4.1 Kruszywo może być przewożone dowolnymi środkami transportu, ale w taki sposób   aby nie dopuścić do jego zanieczyszczenia i zmieszania z kruszywem innego rodzaju, klasy i gatunku .

### 4.2. Transport lepiszcza powinien być dokonany w cysternach samochodowych, skrapiarkach samochodowych. Wszystkie środki transportu powinny być czyste . Nie powinny zawierać resztek lepiszcza innego niż wbudowane.

### 5.   Wykonanie robót

Pojedyncze  powierzchniowe  utrwalenie  nawierzchni należy wykonać zgodnie z  warunkami technicznymi zawartymi w PN-65/S-96033,  i PN-71/S-96034  przy użyciu grysów bazaltowych klasy I frakcji  5/8 mm,  6,3/12,8 lub 8/11 mm   i asfaltowej emulsji kationowej  szybkorozpadowej 70 % .

Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni należy wykonywać w okresie od 1 maja do 15 września, przy czym decydującym czynnikiem jest występująca temperatura otoczenia, która nie powinna być niższa od +10C.

Oznakowanie należy wykonać zgodne z opracowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym zgodnie z Rozporządzeniem Min. Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

W nawierzchni przed powierzchniowym utrwaleniem  powinny być wyremontowane takie uszkodzenia jak: wyboje, znaczne wykruszenia, uszkodzenia krawędzi.

Tuż przed przystąpieniem do rozkładania emulsji, nawierzchnia musi być  dokładnie oczyszczona za pomocą szczotek mechanicznych, a dla usunięcia pyłu, którego najwięcej gromadzi się przy krawędzi, zaleca się stosować pneumatyczne urządzenie pochłaniające lub dmuchawę.

Rozpoczęcie  robót może nastąpić po wykonaniu badań sprawdzających wg pkt. 6.1 i upewnieniu się, że nawierzchnia została przygotowana zgodnie z wymaganiami, a sprzęt gwarantuje rozłożenie przewidzianej ilości emulsji i grysów .

Grysy  powinny być rozkładane równomierną warstwą, na świeżo rozłożonej warstwie emulsji, za pomocą mechanicznej rozkładarki grysów jadącej tuż za skraplarką emulsji. W przypadku stosowania emulsji asfaltowej czas jaki upływa od chwili rozłożenia emulsji do chwili rozłożenia grysów powinien być możliwie jak najkrótszy /kilka sekund/.

Bezpośrednio po rozłożeniu grysów należy dokonać jego wałowania dla wciśnięcia ziaren w emulsję i ich wstępnego utwierdzenia w nawierzchni. Ostateczne utwierdzenie ziaren grysów następuje dopiero po kilku dniach pod wpływem ruchu.

### 6.	Kontrola jakości robót

##### 6.1.	Badania sprawdzające.

Niezależnie  od wymienionych badań testujących sprzęt przed rozpoczęciem  powierzchniowego   utrwalania  nawierzchni  należy wykonać następujące badania i kontrole:

1/  Sprawdzić stan  nawierzchni, na której ma być wykonane powierzchniowe utrwalenie nawierzchni     polegający na wizualnej ocenie jakości  wykonywanych  robót  przygotowawczych  /remontowych/,   oczyszczenia nawierzchni,

2/ Ocena  wizualna  stanu  technicznego  sprzętu i  wszystkich jego podzespołów oraz urządzeń   mających wpływ na dozowanie emulsji i grysów  /dysze,  pompy,  manometry,  termometry,     obrotomierze, dźwignie regulacyjne itp./.

3/  Sprawdzenie  na wybranym odcinku doświadczalnym /odcinek drogi, plac/ dozowania ilości emulsji i grysów przy takich nastawach parametrów  jakie zamierza się utrzymywać podczas wykonywania powierzchniowego  utrwalenia nawierzchni /parametry ustalone wg świadectwa cechowania dla przyjętej rzeczywistej ilości emulsji i grysów/.

#### 6.2.	Badania i kontrole w czasie wykonywania pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni.

Badania w czasie wykonywania robót obejmują:

- sprawdzenie czy mechanizmy regulacyjne i parametry skrapiarki oraz rozsypywarki  zostały ustawione tak jak to ustalono podczas wykonywania odcinka doświadczalnego przed rozpoczęciem robót,

- sprawdzenie czy temperatura otoczenia jest zgodna z wymaganiami wg pkt.5.7 oraz czy temperatura emulsji w skrapiarce mieści się w zakresie podanym w tablicy 6.

- sprawdzenie czy na budowę dostarczone są grysy o przewidzianej frakcji,

- prowadzenie stałej obserwacji  wypływu  emulsji z dysz kolektora  oraz  stopnia  pokrycia nawierzchni grysami. W przypadku zauważenia zatkania lub wadliwego wypływu emulsji choćby z jednej tylko  dyszy,  bądź  też  nierównomiernego pokrywania nawierzchni grysami należy natychmiast wstrzymać dalsze prowadzenie robót i usunąć przyczynę wadliwego funkcjonowania sprzętu .

Istotną sprawą jest również pilnowanie zachowania właściwej koordynacji  pracy skrapiarki i rozsypywarki aby nie dopuścić do powstania zbyt dużej przerwy czasowej pomiędzy rozłożeniem emulsji i rozsypaniem grysów,

- kontrolowanie liczby przejść walca i ciśnienia w oponach,

- dokonanie kontrolnych pomiarów ilości rozkładanej emulsji i grysów w sposób opisany w pkt. 6.1. Pomiary należy wykonywać co najmniej jeden raz dziennie tuż po rozpoczęciu robót oraz w każdym przypadku, jeżeli wizualnie zaobserwuje się zmianę ilości i równomierności wypływu emulsji z dysz kolektora lub zmianę ilości rozsypywanych grysów , jednakże nie rzadziej niż co 1 km.

#### Badania  i  pomiary po wykonaniu pojedynczego powierzchniowego            utrwalenia .

##### 6.3.1.	Pomiar szerokości

Po  zakończeniu  robót i  usunięciu nie związanych ziaren grysów z nawierzchni i z pobocza przy jej krawędzi, Zamawiający w obecności  Wykonawcy dokonuje pomiaru szerokości pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni  w 10 miejscach na 1 km.

Mierzy się szerokość tylko tej części jezdni, która charakteryzuje się dobrym osadzeniem ziaren grysów w emulsji. Pomierzona szerokość nie powinna się różnić od przewidzianej umową więcej niż +-5 cm.

Sprawdzenia  i  porównania z umową wymaga również lokalizacja początku i końca odcinka poj. powierzchniowego utrwalenia.

##### 6.3.2.	Pomiar równości.

Profil  wykonanego  pojedynczego  powierzchniowego utrwalenia nawierzchni powinien odpowiadać profilowi podłużnemu i poprzecznego istniejącej nawierzchni.

##### Ocena wyglądu zewnętrznego pojedynczego powierzchniowego utrwa-lenia nawierzchni.

Oceny  powierzchniowego utrwalenia  dokonuje Zamawiający wspólnie z Wykonawcą metodą wizualną.

Pojedyncze powierzchniowe utrwalenia nawierzchni  powinno charakteryzować się jednorodnym wyglądem zewnętrznym. Powierzchnia jezdni powinna być równomiernie pokryta ziarnami grysów dobrze osadzonymi  w  emulsji, tworzącymi wyraźną grubą makroteksturę. Przy właściwym dozowaniu grysów mogą wystąpić tylko minimalne jego zloty /rzędu 5% ilości rozłożonych grysów/.

### 7.	Obmiar robót

Jednostką  obmiarową wykonania pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni jest
 1 m2.

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót wykonanych.

Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową (przedmiarem robót). Obmiaru robót  dokonuje Wykonawca w księdze obmiaru i przedkłada Zamawiającemu zgodnie z umową. Wyniki obmiaru powinny być zgodne z  przedmiarem. W przypadku wystąpienia różnic w stosunku do przedmiaru zwiększona powierzchnia nie będzie odebrana.

### 8.	Odbiór robót

Odbioru robót związanego z wykonaniem pojedynczego powierzchniowego  utrwalenia nawierzchni dokonuje Zamawiający, po zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę, jednak nie wcześniej niż 24 dni od zakończenia robót.

Zamawiający dokona odbioru  na podstawie wyników badań opisanych w p-kcie 6.2. i 6.3.

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek.

Roboty  poprawkowe  Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Zamawiającym.

W przypadku  wątpliwości co do jakości robót, Wykonawca  w porozumieniu z Zamawiającym wykonuje   dodatkowe badania laboratoryjne lub pomiary uzupełniające.

### 9.	Podstawa płatności

Podstawą  płatności jest ilość wykonanego pojedynczego powierzchniowego  utrwalenia  nawierzchni zgodnie z obmiarem robót na podstawie protokółu odbioru robót.

Zapłata za powyższe obejmuje :

- oznakowanie robót

- roboty pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiałów podstawowych i pomocniczych ,

- wykonanie robót zgodnie z p-ktem 5 SST i za cenę jednostkową zgodnie z kosztorysem ofertowym,

- koszty  poniesione przez Wykonawcę za badania laboratoryjne i dostarczenie  atestów na wbudowane materiały , celem sprawdzenia ich właściwości i jakości,

- robociznę bezpośrednią,

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi,

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą : płace personelu i kierownictwa  budowy,  wydatki  bhp, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy ,

- zysk  kalkulacyjny  zwierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu  innych  wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Cena  zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.

### 10.	Przepisy związane.

#### 10.1.	Normy.

- PN-B-11112;1996  - Kruszywo mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogo-

wych.

2.	BN-70/8931-08      -  Oznaczenie aktywnej przyczepności lepiszcza bitumicznych do

kruszywa.

3.	PN-65/S-96033      - Drogi samochodowe. Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dro-

gowych.

4.  PN-71/S-96034      - Drogi samochodowe. Nawierzchnie bitumiczne-powierzchniowe

utrwalenie przy  użyciu emulsji asfaltowej.

#### 10.2.	Inne dokumenty.

1.	Warunki techniczne - Drogowe Kationowe Emulsje Asfaltowe EmA-99 - / IBDiM /

2.	Świadectwo nr 107/87 dopuszczenie do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym, wydane przez IBDiM:

dikamin  R,  emulator  emulsji asfaltowej i środek adhezyjny asfaltu.

3. „Nawierzchnie  podwójnie lub pojedynczo powierzchniowo utrwalane” GDDP (W-wa 1992).

4.  Powierzchniowe utrwalenie. Oznaczenie  ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa.     GDDP (W-wa 1992).

- Instrukcja  DP-T14  - o dokonywaniu odbioru robót drogowych i mostowych  realizo-     wanych  na  drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich.